## Slide 1: POLİMERLER VE POLİMERİZASYON
HAZIRLAYAN
OĞUZHAN ÜNAL

## Slide 2
Akrilik polimerlerin 1937 de diş hekimliğine girişinden önce dental kaide için vulkanize plastikler kullanılmaktaydı. Daha sonra vinil akrilikler, polisitren, epoksiler, polikarbonatlar, polivinilasetatpolietilen, cis ve trans polisiopren, polisülfidler, silikonlar, polieterler ve poliakrilik asitleri içeren çeşitli polimerler diş hekimliğinde kullanılmaya başlanmıştır. Buna ilaveten bisfenol A glicidil metakrilat (dimetakrilatlar gibi) ve üretan dimetakrilatlar gibi oligomerler geliştirilmiştir.

## Slide 3
Polimerlerin diş hekimliğinde esas kullanım alanları diş, kaide yapımındadır. Yapay diĢlerin yapımında, diş restoratiflerinde, simanlarda, ortodontik yer tutucularda ve elastiklerde, sabit bölümlü protezlerde veneer materyali olarak, dudak damak yarıklı hastalar için obtüratörlerde, ölçü maddeleri, daylar, geçici restorasyonlarda, kök kanal dolgu materyali olarak ve atletik ağız kouyucusu olarak da kullanılmaktadır.

## Slide 4: POLİMERLERİN TEMEL DOĞASI
Kimyasal Kompozisyon:
Polimer terimi birçok bölümden oluşan molekül anlamına gelmektedir -poly, mers- Mer ile biten kısım polimerin oluştuğu, tekrarlayan kimyasal yapısı anlamına gelmektedir. Örneğin poly (methyl methacrylate) kimyasal yapısı çok sayıda metil metakrilat ünitelerinden oluşan polimer demektir. Polimeri oluĢturan moleküllere monomer denir. Polimer molekülü değişik tipteki monomerlerden oluşabilir. Polimer molekülleri değişik tipteki monomerlerin karışımından oluĢabilir o zaman bunlara kopolimerler denilir. Eğer üç farklı monomerden oluşuyorsa terpolimerler denilir.

## Slide 5
Moleküler Ağırlık:
Bir polimer molekülünün moleküler ağırlığı, çeşitli merlerin moleküler ağırlıklarının mer sayısı ile çarpımına eşittir. Yüksek molekül ağırlığına sahip tek bir monomerden oluşan polimer, yüksek polimerizasyon derecesi göstermektedir. Polimerizasyon terimi nitel bir anlamda kullanılsa da polimerizasyon derecesi demek, polimer molekülündeki toplam mer sayısıdır. Genel olarak bir polimerin moleküler ağırlığı ortalama moleküler ağırlıktır çünkü tekrarlayan ünitlerin sayısı bir molekülden öbürüne değişebilmektedir. Umulduğu gibi, düşük, orta ve yüksek moleküler ağırlıklar, materyalin ortalama ağırlıkları çeşitli fiziksel özellikleri etkilemektedir. Bu nedenle iki polimetilmetakrilat örnekleri aynı kimyasal yapıyı içerebilir ama birinde düşük molekül ağırlıklı monomerler mevcutsa, diğerinde de yüksek molekül ağırlıklı monomerler mevcutsa; yüksek oranda farklı fiziksel özellikler içerirler. Molekül ağırlığının dağılımındaki çeşitlilik polimerizasyon prosedüründe de farklılık meydana getirir. O nedenle bu moleküller kesin, tam bir fiziksel katsayı göstermezler, erime noktası mesela diğer sıradan materyallerde olduğu gibi. Örneğin yüksek molekülüler ağırlığa sahip polimer daha yüksek yumuşama ve erime noktasına sahiptir ve daha katıdırlar.

## Slide 6
Uzaysal Yapı:
Kimyasal kompozisyon ve moleküler ağırlığına ek olarak, polimerin fiziksel ve uzaysal özellikleri de özelliklerinin anlaşılması için ayrıca önemlidir. Üç çeşit ana yapı vardır: Doğrusal, dallanmış ve çapraz bağlı polimerler olmak üzere.
Doğrusal homopolimerler aynı tip mer ünitlerine sahiptir. Doğrusal tipin rastgele kopolimerleri, zincir boyunca iki mer ünit rastgele dağılmıştır. Doğrusal blok kopolimer, zincir boyunca aynı mer ünitlerinden oluşan bloklar ve segmentler mevcuttur.

## Slide 7
Dallanmış ve doğrusal moleküller ayrı ve bambaşkadır, çapraz bağlı moleküller polimerin dev bir moleküle benzemesine neden olan ağ şeklindedir. Polimerlerin uzaysal özellikleri onların akıcılık özelliklerini etkilemektedir, fakat genelleme yapmak kolay değildir, çünkü doğrusal polimer molekülleri arasındaki etkileşim ya da dalların uzunluğuda etkili olabilir. Genel olarak çapraz bağlı polimerlerin akışkanlığı diğer doğrusal ve dallanmış polimerlere göre daha yüksektir.
Ayrıca polimerler termoplastik ya da termosetting olarak da adlandırılır. Termoplastik terimi moleklün ısı karşısında yumuşaması, soğutması karşısında da katılaşması ve bu özelliklerin tekrarlanabilmesidir. Bu çeşit polimerlerin temel örnekleri: polimetilmetakrilat, polietilen, polivinilasetat ve polisitren.
Termosetting terimi de fabrikasyon sırasında katılaşması ama tekrar ısıtılması ile yumuşamamasıdır. Bu polimerler genellikle croslinked reaksiyon gösterir. Tipik dental özellikleri polimetil metakrilat, silikonlar, cis-poliizopren ve bisfenol A diakrilat.

## Slide 8
POLİMERLERİN HAZIRLANMASI
Polimerler küçük moleküllerin birleşerek büyük moleküller oluşturması ile yani polimerizasyonla meydana gelmektedir. Polimerizasyon metodu çok farklı şekillerde meydana gelebilmektedir. Fakat Çoğu polimerizasyon tipleri iki ana tipte görülmektedir: ilave polimerizasyon ya da kondensasyon polimerizasyonu…
Önemli ilave polimerizasyon çeşitleri: serbest radikal-halka açılımı-iyonik reaksiyonlardır.

## Slide 9
İLAVE POLİMEREZASYON
Serbest radikal polimerizasyonu: Genellikle çift bağlar içeren doymamış moleküllerde görülür. şekilde görüldüğü gibi R grubu; herhangi bir organik grubu, klorini, ya da hidrojeni belirtmektedir. Bu tip reaksiyonda hiçbir artık ürün elde edilmez. Reaksiyon 3 aşamada
gerçekleşir: inititation, propagation, termination aşamaları; başlama, ilerleme ve son bulma reaksiyonları.
Reaksiyon ısı, ışık ya da peroksid trasesleri ile hızlanabilir. Başlangıç reaksiyonu serbest radikal ile başlar. Kimyasal akselatörler (ya da tersiyer amin; organik peroksitle birlikte sulfanik asit) oda ısısında yeterli sayıda serbest radikalin oluşturulması için kullanılır. N,N-dihydroxyethyl-para-toludine, dental ürünlerde sıklıkla kullanılan akselatördür.

## Slide 10
Başlangıç aşaması, diğer monomer molekülerinin serbest radikal gruplarının, zincirin serbest elektron ucuna bağlanması ile devam eder. Gelişen zincir ilerleme aşamasını kaydeder. ilerleme aşaması serbest radikaller sıralanana kadar devam eder. Uç uca ekleme aşaması çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. M, mer üniti gösterir. n ve m de mer ünit sayısını gösterir. Serbest radikal poimerizasyonu reaksiyonu çeşitli materyallerin ilave edilmesi ile inhibe edilebilir. Polimerizasyon reaksiyonunda oranı düşürmek, başlayıcı tekrar ettirir. Uçların oranını arttırmaksa polimerizasyonun derecesini ve final polimerin molekül ağırlığıı düşürür. Hidrokinon, öjenol gibi çeşitli materyaller, ya da çok miktardaki oksijen polimerizasyonu inhibe edebilir. Küçük miktarlardaki hidrokinon metil metakrilat monomerinin premature erken polimerizasyonunu önlemek için kullanılır. Diğer önemli bir sebest radikal polimerizasyon reaksiyonu da, rezin kompozitlerin yapımındadır. Üreticiler 2,2-bis 4L2-hidroksi 3- metakriloksi-propiloksi fenil propan oluĢması için 1 molekül bis fenol A ve 2 molekül glisidil metakrilat hazırlıyorlar. Bis-GMA bu bileşiği tanımlamak için kullanılır. Bu bir oligomerdir. TEG-DMA gibi düşük moleküler ağırlıklı çift fonksiyonlu monomerler yoğunluğu düşürmek için ilave edilirler, serbest radikaller kullanarak polimerizasyonun tamamalanmasını sağlarlar. Çünkü Bis-GMA molekülünün uçta reaktif çift bağları vardır ve yüksek derecede çapraz bağlı polimerler elde edilir.

## Slide 11
Serbest radikaller reaksiyonun başlaması için gerekir, kompozit yapımında kullanılır. Üretan dimetiakrilatlar oligomer içeren kompozitlerdir.
Polimerizasyon serbest radikal başlangıç ve perokside amin sistem veya üretan dimetakrilatlar ile mavi görünebilir ışıkda yansırlar.
Doygun olmayan monomer ve oligomerlerin serbest radikal polimerizasyonunda çifte bağlı reaksiyonlar oluşmaz. Çevirme derecesi terimi tek bağlara reaksiyonla çevirme işleminin yüzdesini gösterir. şartlara bağlı olarak değerler gövdede %35’den hava içermeyen % 80’e kadar değişebilir.
Işınla başlayan polimerizasyonda diş hekimliğinde popüler olmaktadır, %65’den %80’e kadar bir oran oluşur. Kimyasal başlangıç ise %60 ve %75 oranındadır. Siman sistemlerinde ışık ve kimyasal başlangıcın ikisi bir arada kullanılır çünkü ışığın ulaşamadığı yerlerde reaksiyonun
tamamlanması gerekir, böylece maximum dayanıklılık sağlanır. Dual-cure maddelerde %80 dönüĢüm dönüşüm rapor edilmiştir.

## Slide 12
HALKA AÇILIM POLİMERİZASYONU
iki önemli halka açılım polimerizasyonu epoksi ve etilen imin reaksiyonudur. ilki elastomerik ölçünün ölçümünden, diğeri polieter ölçü maddesinin reaksiyonudur. Epoksi sistemde tepkimeye girenlerler çift fonksiyonlu epoksi polimeridir ve çift fonksiyonlu amin şekildeki gibidir.

## Slide 14
Amin açılır ve çapraz bağlantı ile rijit polimer sağlanır. Su epoksi ile etkileştiğinden reaksiyonu engeller. Polieter oligomer nitrojen içeren 3 üyeli halkadır.
Halka sulfonium fluoborate ile açılır ve plastikteki çapraz bağlantıyla polimerizasyon sağlanır. Oligomer ve reaksiyonlar bölüm 12’de(?) anlatilacaktır.

## Slide 15
HİDROZİLASYON
Vinil silikon ve silanın ilave reaksiyonu VI. reaksiyondur. Platinyum kataliz silan içeren dimetil siloksandaki H ile etkileşir, bu kompleks vinil sonlu dimetil siloksan ile reaksiyona girer, çapraz bağlantılı silikon oluşur. Lateks cerrahi eldivenlerle ilave silikonlar reaksiyon oluşturur ve kontakdan kaçınılmalıdır.

## Slide 16
KONDENZASYON POLİMERİZASYONU
Kondenzasyon reaksiyonu düşük moleküler ağırlıklı ürünlerle polimerizasyon şeklinde sonuçlanır. Polisülfidler ilave reaksiyonla oluşur, en genel reaksiyon merkaptan içeren düşük moleküler ağırlıklı polisulfid polimerler ve kurşun dioksid grupları arasındadır.
Su ve kurşun sülfid reaksiyon sonucu oluşur. Merkaptan grupları zincir boyunca vardır ve böylece çapraz bağlantı oluşur. Reaksiyon oranı SH, PbOz ve su gruplarıyla orantılıdır.
Merkaptan gruplarının kondenzasyon polimerizasyonu Cu(OH)2 kullanımıyla kompanze edilebilir, Cu(OH)2’ li polimerizasyonda PbOz’nin koyu rengi verir ve PbOz içeren polisülfid ölçü maddesinden kaçınılmalıdır.
Hidroksil grupla sonlanan kondenzasyon silikonlarda metal esterler stannous octte ve dibutyl tin dilaurate içerir. Oro-ethyl silikat çapraz bağlantı ajanı olarak kullanılır, metal esterlerle kombine edilmezse daha stabildir

## Slide 17
Kondenzasyon silikon oluşurken buharlaşmayla büzülme olur ve etil alkol oluşur. Polimer asitler hidrate metal iyonlar Zn+2 Ca+2 veya Al+3 diĢ
hekimliğinde başarılı bir şekilde kullanılılr. Sudaki akrilik asit ve itakonik asit kopolimerlerinin çinko oksit ile asit bazlı reaksiyonundan çinko poliakrilat siman oluşur.
Kopolimer asit dondurulup kurutulabilir ve çinko oksit tozu içerir, sonra sadece toza su katılır.
Benzer bir reaksiyon da su içinde kopolimer akrilik ve itakonik asit aluminasilikat cam ile cam iyonomer oluşturmak için reaksiyona girer. Kopolimer poliakrilik asitten daha çok kullanılır çünkü itakonik asit varlığı poliakrilik asidin kalınlaşmasını engeller. Tartarik asit çapraz bağlantı sayesinde iyonomerdeki dayanıklılığı arttırır.
Daha güçlü diasid, maleik asit, reaksiyon oranını arttırır, erken dayanıklılığı yükseltir.
Kopolimer asid ilk Ca+2 ile ile reaksiyona girer ve sonra, Al +3 çözülerek metal esterler oluşturmak için iyonik reaksiyona girer. Bu materyel ionomer olarak adlandırılır ve restoratif amaçlı siman olarak kullanılur.

## Slide 18
Kompomer denilen maddeler ionomer reaksiyon kombinasyonudur ve serbest radikal polimerizasyonu oluĢur. Poliakrilik asit molekülleri pendant metakrilat grupları içerir ve su içinde 2 hidroksietilmetakrilat ve tartarik asit içinde çözülür. Toz cam ve mikrokapsüllü potasyum persulfat ve askorbik asit katalizi içerir. Tozu sıvıya karıştırırken asit baz ionomer reaksiyon oluşurken serbest radikal metakrilat reaksiyonu oluşur.
Bazı kompomerler hidroksietilmetakrilat ile polifonksiyonel organik asit reaksiyonunda bir bileşik oluşturur ve serbest radikal oluşur böylece asit baz reaksiyonu ortaya çıkar.
Sonuç olarak rezin modifiye ionomer tip kompomerler ve ionomre modifiye kompozitler mevcuttur. Bazı maddelerde kimyasal veya ışıkla başlayan asit-baz reaksiyonu oluşur, bu ürünlere tri-cured maddeler denir. Poliasit grup numarası ne kadar büyükse maddeler o kadar çok cam ionomere ya da rezin kompozite benzer.

## Slide 19
DİĞER POLİMERLER
Poliisoprenin iki formu vardır, cis ve trans ve ikisi de doğal kauçukdur. Cis tipinde CH3 ve H aynı tarafda ve trans tipde ise ters tarafdadır. Cis-poliisopren peroksitler gibi sülfür ya da kimyasallar gibi vulkanizasyon ile çapraz bağlantıya sahiptirler. Vulkanize form esnektir ve cerrahi eldivenlerde, rubber dam ve ortodonti için elastiklerde kullanılır. Trans-poliisopren rijittir, ana yapısı çinko oksittir( biraz mum ve çinko silikat da içerir) ve kanal dolgu maddesi olarak endodontide kullanılır. Bu uygulama gutta perkadır.
Etilen ve vinil asetat kopolimer yapıdadır. %18’den % 33’e kadar vinil asetat içeren kopolimerler 90 dereceye kadar ısıtılır ve vakumlanır, alçı üzerinde elle Ģekillendirilen ağız koruyucularda tamamen polimerize bir yapıdadır. Vinil asetat yüzdesi arttıkça kopolimer o kadar yumuĢaktır. Serbest radikal polimerziasyon metodu polimer yapımında kulanılır ve
yapraklar halinde eritilir. Dental alanda ağız koruyucuları termoplastik süreçde polimerizasyon meydana gelmez.

## Slide 20
Monomer Protetik akrilik rezin ve kompozit olgularında molekül ağırlıkları düşük olan organik moleküller bir veya daha fazla metakrilat grubu içerirler.
Komonomerler Polimerlerin özelliklerini değiştirmek amacıyla eklenen çeşitli monomerlerdir.
Polimer Monomerlerden ve komonomerlerden oluşan ve bazı durumlarda birbirlerine çapraz-bağlı olabilen oldukça uzun zincirli moleküllerdir. Özellikleri kendini oluşturan maddelerinkinden tamamen farklıdır.
İnhibitörler Ulaşım veya saklama sırasında erken polimerizasyonu önlemek amacıyla yaklaşık %2 oranında monomere ilave edilir.

## Slide 21
Başlatıcı Dışarıdan gelen enerji ile birlikte başlangıç radikallerine ayrılarak monomer ve komonomerlerle etkileşime girer, ardından polimerizasyon reaksiyonu sırasında polimerle reaksiyona girer. % 1-2 oranında ilave edilirler ve büyük oranda tüketilirler. Son üründeki konsantrasyonları birkaç binde birdir.
Verilen enerji tipine bağlı olarak, polimerizasyon tipleri arasında bir ayrım yapılabilir.
Verilen enerji Radikal polimerizasyon tipi:
ısı yoluyla sıcak polimerizasyon
kimyasal reaksiyon yoluyla kimyasal polimerizasyon
ışık veya UV radyasyonu yoluyla ışık pol. veya fotopolimerizasyon
mikrodalgalar yoluyla mikrodalga polimerizasyonu

## Slide 22
Akseleratör Kimyasal polimerizasyonda başlatıcı ile reaksiyona girer ve böylelikle enerji açığa çıkar (sıcak, ışık, foto ve mikrodalga polimerizasyonu için gerekli değildir).
Pigmentler Çoğunlukla oksitler, sülfitler ve/veya çeşitli metallerin selenidleridir. Bunlar polimerizasyon reaksiyonunda yer almayan ve neredeyse hiç çözünmeyen bileşiklerdir.
Yumuşatıcılar Plastik duktilite sağlamak için ilave edilen (eksternal yumuşatıcılar) veya ko-polimerize edilen (internal yumuşatıcılar) maddelerdir.

## Slide 23
Doldurucular Protetik akrilik rezinlerde:
Burada, primer polimer (prim. PMMA: primer polimetilmetakrilat) kullanılır. Bu, küçük partiküllerin mono-merle karıştırılmasıyla polimerize olan polimerdir. Polimerizasyon yoluyla monomer metilmetakrilattan oluşan polimere sekonder polimer adı verilir (sek. PMMA). Mekanik olarak primer polimeride bağlıdır.
Kompozitlerde
Burada, homojen dağıtılmış cam, seramik ve benzer maddeler silanizasyon olarak bilinen bir işlemle plastiklere, polimetakrilatlara bağlanırlar. Fillerler, birkaç μm'den μm'nin kesirlerine kadar değişen boyutlarda olabilmektedirler.
Yavaş tepkiyen metal oksitler de filler olarak kullanılabilirler.

## Slide 24
Akrilik rezinler / polimerler
Polimer olarak da bilinen akrilik rezinler, çoğun-lukla dental laboratuvarlarda dental teknisyenler tarafından hazırlanmaktadır. Bununla birlikte, bazı durumlarda hasta ağzında diş hekimlerince de hazırlanabilmektedir; örneğin dolgu akrilik rezinleri, geçici restorasyonlar veya adezivler. Her iki durumda da monomer adı verilen yapı-lar, bir polimerizasyon reaksiyonu ile polimer yapısına dönüşür. Bu polimer yapısı da hasta-ların sürekli olarak ağızlarında taşıdıkları akrilik rezini temsil eder.15
Hastaların ve dental teknisyenlerin kısa süreli de olsa temas ettikleri bir diğer polimer de ölçü maddeleridir. Polimerizasyon reaksiyonu hasta ağzında gerçekleşmektedir. Temelde, ağız için-de bir etkileşim meydana gelebilmektedir.16 Ölçü maddesi olarak çoğunlukla şu materyal grupları kullanılmaktadır:17
Hidrokolloidler (agar materyalleri veya aljinat-lar)
İlave veya kondansasyon reaksiyonlu çapraz bağlı silikonlar (silisyum-oksijen-karbon bile-şikleri, siloksanlar)
Polieterler

## Slide 27
KAYNAKÇA:
EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ
İBRAHİM HOCANIN KİTABI
TEŞEKKÜR EDERİM ARKADAŞLAR…