## Slide 1: REZİN KOMPOZİT RESTORATİF MATERYALLER

## Slide 2
Kompozit biyomateryali iki ya da daha fazla farklı bileşen içeren katı bir materyal ya da atomik özellikte düşünüldüğünde, daha farklı fazlar içeren biyomateryallerdir. Bu materyallerde, elastik modülüs gibi mekanik özellikler her bir fazdaki homojen materyallerle kıyaslandığında önemli ölçüde değişiklik gösterirler.

## Slide 3
Mine, dentin, kemik ve güçlendirilmiş polimerler kompozit olarak değerlendirilirken, örneğin pirinç gibi alaşımlar bu gruba girmez. Makro ölçekte kompozit materyalinin içeriğindeki bir takım değişiklikler yapılması ile özelliklerinin değiştirilebilmesi, kompozit biyomateryali için avantajdır.

## Slide 4
Diş hekimliğinde rezin kompozit terimi mine ve dentini restore etmek için kullanılan güçlendirilmiş polimer anlamındadır. Materyal biliminde kullanılan en uygun terim, polimer matriks kompozit ya da doldurucu partikül içeren direkt yerleştirilen restoratif kompozittir.

## Slide 5
Bu bölümde ‘rezin kompozit’ terimi, restoratif materyal olarak kullanılan güçlendirilmiş polimer matriks anlamında kullanılmaktadır. Şunu da hatırlatmakta fayda var ki, aslında çoğu biyolojik materyal, mine, dentin, kemik, kas ve hücreleri içeren çoğu biyolojik materyal; biyomühendislikte kompozit terimi olarak adlandırılmaktadır.

## Slide 6
Rezin kompozitler kayıp diş dokusunun yerine konulmasında, dişin renginin ve konturunun düzenlenmesinde, böylece yüz estetiğinin iyileştirilmesinde kullanılan materyallerdir.
Çok sayıda rezin kompozit, çeşitli amaçlarla uygulanmak üzere (ticari olarak) piyasa da mevcuttur.

## Slide 7
Bazıları estetik için düzenlenmiş, bazıları da yüksek stres taşıyan alanlara yönelik üretilmiştir. Dental kompozitler genellikle parçacık boyutlarına ve inorganik doldurucunun miktarına ve dağılımına göre sınıflandırılırlar.

## Slide 8
İnorganik doldurucunun boyutları 0.4’ten 3 mikrona kadar değişen ‘fine’ tanecikler ya da 0.04’ten 0.2 mikrona kadar değişen nanometre ölçekli partiküller içeren ya da bunların karışımı olarak mikrohibrid kompozitler olabilir.
Bu bölümde doğrudan uygulanan ya da indirekt laboratuar da uygulanan kor kompozitleri, geçici kompozitler ya da kopolimerler gibi çok çeşitli kompozitler anlatılmaktadır.

## Slide 9
Bölüm 9’da da anlatıldığı gibi cam ve hibrid iyonomer gibi direkt dolgu materyalleri, flor salınımı özelliklerinden dolayı kullanılırlardı. Bu bölümde aynı zamanda ısı ile aktivasyon metoduna da değinilmektedir. Şöyle ki çoğu kompozit ve kopolimerler polimerizasyonun başlamasında ışığa duyarlı komponentler içermektedirler.

## Slide 10
Silikatlar, 1878 yılında piyasaya giren ilk polimerik direkt restoratif materyallerdir. Sonrasında bu materyalleri akrilik rezinler ve rezin kompozitler takip etmiştir.
Silikatlar silika cam tozu ve fosforik asit bazlı sıvı reaksiyonu ile oluşturulan siman formunda materyallerdir.

## Slide 11
Her ne kadar silikatlar antikaryojenik özellikler gösterse de ağız sıvılarında çözünmesi, translüsensinin kaybolması, yüzey pürüzlülüğü ve yetersiz mekanik özelliklerine bağlı erken klinik başarısızlıklarından dolayı; kullanımları 1960’larda terk edilmiştir.

## Slide 12
Akrilik restoratif rezinler doldurucusuz; düşük moleküler ağırlıklı polimerler ve kompozitlerdeki gibi seramik doldurucu güçlendirici partiküller içermez. Akriliklerin erken klinik başarısızlıklarında boyutsal instabilite, lekelenmeler ve tekrarlayan çürüklere bağlıdır.

## Slide 13
Kompozitlerin yüksek mekanik özellikler, düşük termal ekspansiyon katsayısı, sertleşme sırasında düşük boyutsal değişim ve aşınmaya karşı yüksek direnç gibi özellikleri geliştirilerek 1960’larda ortaya çıkmıştır. İlk olarak kimyasal yolla aktive olan kompozitler, sonra da UV dalga boyunda ışıkla aktive olan kompozitler üretildi.

## Slide 14
Bu kompozitlerin daha sonra görülebilir dalga boyundaki ışıkla polimerize olanları geliştirildi. Bölüm 10’da anlatıldığı gibi bağlantı ajanlarının geliştirilmesi ile kompozitlerin uzun dönem klinik başarıları arttırılmıştır.

## Slide 15
Tablo 8.1 de preperasyon tipi ve uygulanan kompozit materyalleri gösterilmektedir.

## Slide 16
Tablo 8.2 de rezin kompozitlerin özellikleri belirtilmektedir.

## Slide 17: ÇOK AMAÇLI KOMPOZİTLER
Rezin kompozit 4 ana komponentten oluşmaktadır:
1.organik polimer matriks
2.inorganik doldurucu partikülleri
3.bağlantı ajanı
4.polimerizasyon başlatıcı ve hızlandırıcılar

## Slide 18
Bağlantı ajanı yani organosilan inorganik partiküllere uygulanır ve silan inorganik doldurucu ile reaksiyona giren doymamış bağlar içerir. Silana bağlantı ajanı denilir çünkü kompozitin inorganik ve organik komponentlerini birbirine bağlar.

## Slide 19
Kompozitler içerdikleri polimerizasyon başlatıcı ve hızlandırıcı ajana göre sınıflandırılırlar:
1.kimyasal polimerize olan
2.ışıkla polimerize olan
3.hem kimyasal, hem ışıkla polimerize olan

## Slide 20
ADA sınıflamasına göre kompozitler tip I, tip II, tip III olarak sınıflandırılmıştır.
Tip I oklüzal yüzeyleri restore etmek için kullanılan polimer bazlı materyallerdir.
Tip II diğer polimer bazlı materyaller:
Cl I self cure, Cl II light cure, Cl III dual cure

## Slide 21: OLİGOMERLER
Dental kompozitler için kullanılan iki esas oligomer vardır. Bis-GMA ve UDMA. Bunların özellikleri bölüm 5’te anlatılmıştır. İlave polimerizasyon ile polimerizasyon gösteren karbon çift bağları içerirler.

## Slide 22
Bu oligomerlerin viskozitesi çok yoğundur ve üretici firmanın belirlediği orana göre, kompozitin bu yoğunluğunu kontrol etmek için TEGDMA kullanılmıştır.
Siloran gibi yeni monomerler polimerizasyon büzülmesini kontrol etmek ve daha iyi klinik sonuçlar elde etmek için geliştirilmiştir.

## Slide 23: DOLDURUCULAR
Dental kompozitlerin partikül şekli boyutu ve dağılımının göz önüne alınması kolay sınıflandırma yapmayı sağlar. İlk kompozitler büyük tanecikler içerirken (20-30 mikron gibi) sonra üretilenler mikrofine tanecikli (0.04-0.2 mikron), fine partiküllü(0.4-3 mikron) ya da bunların karışımını içeren mikrohibrid olarak sınıflandırılmıştır.

## Slide 24
Yani kompozitler doldurucunun tipine göre mikrohibrid ya da mikrodolduruculu olarak adlandırılırlar. Nanofabrikasyon teknolojisinin gelişmesi ile nano dolduruculu kompozitler geliştirilmiştir. Bunlar 2-20nm silika nanopartikülleri ya da 0.6 mikron zirkonya–silika nanopartikülleri içerirler.

## Slide 25
Mikrohibrid kompozitler, düzensiz şekilli cam, kuartz ve zirkon partikülleri içerirler. Tipik olarak kompozitler hacimce %5-15 oranında fine partiküllü ve mikrofine partiküllüdür. Partiküllerin dağılımı daha etkili tepilebilmeyi sağlar. Şöyle ki küçük partiküller geniş partiküller arasındaki boşlukları rahatça doldurur.

## Slide 26
Mikrohibrid kompozitler hacimce %60-70 oranında doldurucu içerirler. Ağırlıkça bu % 77-84 anlamındadır. Bazı üreticiler ağırlıkça yüzdeyi kullanırlar. Fig. 8-1 A’da tipik fine-cam doldurucu partikülleri görülmektedir.
Mikrodulduruculu kompozitler 0.04 ila 0.2 mikron arasında değişen tanecikler içerirler. Geniş yüzey alanından dolayı hacimce %25 ve ağırlıkça %38 oligomer ilave edilir.

## Slide 28: BAĞLANTI AJANLARI
Bir kompozitin başarılı sonuçlar verebilmesi için, sertleşmesi sırasında inorganik doldurucular ile organik oligomerler arasında çok iyi bağlantının sağlanması gerekmektedir. En yaygın kullanılan bağlantı ajanı silandır.

## Slide 29
-3-metakrilokspropiltrimethoksisilan- Silanın hidroksi grupları ile inorganik doldurucudaki OH grupları, silanın çift karbon bağlarıyla oligomer reaksiyona girmektedir. Sonuçta kompozitin dayanıklılığı bu iki komponent arasındaki bağlantının gücüne bağlıdır.

## Slide 30: POLİMERİZASYON BAŞLATICI HIZLANDIRICILAR
Kompozitin ışıkla, kimyasal ya da dual olarak polimerize olduğundan bahsetmiştik. Işıkla aktivasyon, 470 nm dalga boyunda görünür mavi ışıkta aktivasyonu sağlayan kamforokinon ile oluşmaktadır. Ve %0.2-%1 oranında monomere ilave edilirler. Reaksiyon karbon çift bağı içeren organik amin ile hızlandırılır.

## Slide 31
Amin ve kamforokinon oligomeri oda ısısında ve ışıksız ortamda stabil kalır. Kamforokinon bir takım estetik sakıncalara neden olur. Düz sarı bir renk verir. Bu kompozitlerde rengi tutturmanın zor olduğundan bahsederler.

## Slide 32
Kimyasal aktivasyon oda ısısında katalizörde bulunan organik aminin universal paste’de bulunan organik peroksitle reaksiyona girmesi ile gerçekleşir. İki hamur karıştırıldığında polimerizasyon reaksiyonu hızla gerçekleşir.
Bazı kompozitler ise kor ve gecici ürünler için dual curelerdir. Bunlar ışıkla polimerizasyonu başlatan ajan içerir.

## Slide 33: PİGMENTLER VE DİĞER KOMPONENTLER
Diş rengine yakın renk yakalamak için inorganik oksitler ilave edilmiştir. Bir UV ışın emici, oksidasyona bağlı renk değişimini minimalize etmek için ilave edilebilir.

## Slide 34: POLİMERİZASYON REAKSİYONU
Kendi kendine polimerize olan kompozitler için polimerizasyon, peroksit başlatıcı ve amin akselatörün reaksiyonu ile gerçekleşir. Işıkla polimerize olan kompozitlerin polimerizasyonu mavi ışıkla olur. Dual-cure olanları da kimyasal ve ışıkla aktivasyonun kombinasyonu şeklindedir.

## Slide 35
Polimerizasyonun derecesi miktarına ve hava ile inhibe olan tabakasına bağlıdır. Işıkla polimerize olan kompozitlerin polimerizasyonu, mavi ışığın dozu ve ışınlama uzaklığına bağlı olarak değişebilir.

## Slide 36: KOMPOZİTLERİN TEPİLEBİLİRLİĞİ
Işıkla polimerize olanlar, tüplerde bulunurlar. Bu tüpler ışığa karşı korunaklıdır. Self cure ve dual cure kompozitlerde pasta ve katalizörden oluşup karıştırma kağıdında karıştırılarak kullanılır.

## Slide 37: KOMPOZİTLERİN ÖZELLİKLERİ (GENEL)
1.Çalışma ve sertleşme zamanı
2.Polimerizasyon büzülmesi
3.Termal özellikler
4.Su emilimi ve çözünürlük
5.Mekanik özellikler
6.Renk stabilitesi
7.Radyoopasite

## Slide 38
Tablo 8.3’te Ada sınıflamasına göre kompozitler ve özellikleri anlatılmaktadır.

## Slide 39: FİZİKSEL ÖZELLİKLER
1.Çalışma ve Sertleşme Zamanı:
Işıkla polimerize olanlarda polimerizasyon hekim kontrolündedir. Polimerizasyon kompozitin ilk ışınlandığı anda başlar. Sertleşme saniyeler sonra ışık kaynağından ışığın gelmesi ile gerçekleşir. Her ne kadar kompozit materyali, ışınlandıktan sonra tamamen sertleşmiş gibi görünse de, polimerizasyonun tamamlanması 24 saat sonra gerçekleşir.

## Slide 40
Yine de doymamış çift karbon bağlarının tamamı reaksiyona girmez. Çalışmalar bu oranın %25 olduğunu göstermektedir. Eğer restorasyonun yüzeyi transparan bir matriks tarafından hava ile reaksiyonu engellenmezse polimerizasyon inhibe olabilir. Reaksiyona girmemiş karbon çift bağı %75’e kadar çıkabilir.

## Slide 41
Her ne kadar 10 dk sonra parlatma işlemi bitirilse de kompozitin optimum fiziksel özelliklere ulaşması 24 saat sonra gerçekleşir.
Kimyasal yolla aktive olan kompozitlerde sertleşme zamanı 3 ila 5 dk arasında değişir. Kısa sertleşme zamanı başlatıcı ve hızlandırıcının konsantrasyonu değiştirilerek elde edilir.

## Slide 42
2.Polimerizasyon Büzülmesi:
Tablo 8.3’te çeşitli kompozitlerin polimerizasyon büzülme değerleri verilmiştir. Serbest hacimsel polimerizasyon büzülmesi direkt olarak oligomer ve seyrelticinin miktarı ile ilgilidir. Mikrohibrid kompozitler %0.6-%1.4 arasında büzülme gösterirken, mikrodolduruclu kompozitler %2-%3 arasında büzülme gösterir.

## Slide 43
Büzülme kompozitle diş dokusu arasında 13 MPa’lık bir stres yaratır. Bu stresler kompozitle diş dokusunun birbirlerine bağlantısını ciddi oranda etkiler ve küçük bir aralıkla ve marjinal sızıntı ile sonuçlanmasına neden olur. Ayrıca bu stresler minede meydan gelir.

## Slide 44
Mikro çatlaklara neden olur, ara yüzeylerde mine kırıklarına sebep olur. Polimer yüzdesi hacimce arttıkça, polimerizasyon büzülmesi de mikrodolduruculu kompozitlerde olduğu gibi artmaktadır. Doldurucu miktarı arttıkça polimerizasyon büzülmesi azalır, sertlik artar. Bu nedenlerden dolayı kompozit 2mm uygulanmalıdır.

## Slide 45
3.Termal özellikler:
Kompozitlerin termal ekspansiyon katsayısı 25-38 x 10-6/°C’dir. Fine partiküllü 55-68 x 10-6/°C’dir. Bu değerler dentin ve mineye oranla oldukça yüksektir. Polimer arttıkça ekspansiyon katsayısı artar. Termal stresler diş yapısına bağlantıda ilave gerinim oluşturur. Bu da yine polimerizasyon büzülmesine zararlı etkide bulunur.

## Slide 46
Termal ekspansiyon katsayısındaki farklılıktan bir aralık oluşursa, bu aralıktan oral sıvıların süzülmesi ile sonuçlanır.
Termal iletkenlik doldurucu miktarı fine partiküllü olanlarda daha fazladır ama bu klinikte problem oluşturmaz.

## Slide 47
4.Su emilimi:
Hibrid partiküllü kompozitlerde su emilimi, mikrofine partiküllülerden daha düşüktür. Çünkü polimer oranı daha düşüktür. Bağlantı ajanının miktarı ve kalitesi, bağlantıdaki bozulmayı minimalize etmede ve su emiliminde çok önemlidir.

## Slide 48
Fakat su emilimi polimerizasyon büzülmesindeki meydana gelen stresle kıyaslandığında oldukça düşüktür.
Polimerizasyon başlamasından 15 dk sonra higroskopik genleşme başlıyor ve dengeye gelmesi 7 günü bulabiliyor. Maksimum ekspansiyonu 4 günde oluyor. Fine partiküllü kompozitler mikrofine partiküllü olanlara göre daha az su emilimi genleşmesi gösterirler.

## Slide 49
5.Çözünürlük:
Kompozitlerin sudaki çözünürlüğü 0.25’den 2.5 mg/mm arasında değişir. Uygun olmayan ışık yoğunluğu ve yetersiz süre polimerizasyonun tam olmamasına ve partiküller arasında boşluklar kalmasına neden olur. Bu da erken renk instabilitesine neden olur.

## Slide 50
Suyun depolanması sonucu mikrohibrid kompozitlerde bazı inorganik iyonlar elde edilir ve bunlar iç bağlantının bozulmasına yol açar. Bağlantının bozulması ve sızıntı, aşınmaya karşı direncin azalması ve kompozitin abrazyonu ile sonuçlanır.

## Slide 51
6.Renk ve Renk stabilitesi:
Renk seçimi klinik olarak estetik restorasyonlar yapabilmek için çok önemlidir. Bölüm 1’deki gibi anlatılan rengin özellikleri ile ilgili olarak klinik kullanım için uygun kompozit renk skalaları üretilebilir.

## Slide 52
Renk değişimi dişteki restorasyonun yenilenmesinin sebeplerinden biri olmaktadır. Polimer matriksteki stres çatlakları ve doldurucu ve matriks arasında parsiyel bağlantı meydana gelmesi, opasitede yükselme ve kötü görünüme neden olmaktadır.

## Slide 53: DİĞER SUBSTRATLAR
Kompozitler önceden yapılmış kompozit restorasyonlara, seramiklere ve alaşımlara, yüzeyler pürüzlü ve kullanıma hazırsa bağlanabilir. Genelde bağlantı yapılacak yüzeye önce kumlama yapılmalı (50 μm alümina) ve daha sonra kompozit için rezin silan primer, seramik için rezin silan primer ve alaşım için alloy primer uygulanmalıdır. Yüzeylere olan bağlantı 20 MPa’dan büyüktür.

## Slide 54: KLİNİK ÖZELLİKLERİ
ADA’ya göre klinik özellikler kabul edilmiştir.
Işınlamanın Derinliği (Işıkla Sertleşen Kompozitler İçin)
Işığın yoğunluğu cisimden uzaklaştırıldıkça azalır. Kompozite olan ışık penetrasyonu ışığın dalga boyuna, parlaklığına, cismin aldığı ışının yansımasına bağlıdır. Bazı faktörler polimerizasyon derecesine etki eder.

## Slide 55
Kompozitte bulunan foto-initiator ya da ışık absorblayıcının uygulanan dalga boyu ile aktive olması ve yeterli yoğunlukta bulunması gerekir. Hem doldurucu içeriği hem de partikül büyüklüğü ışığın dağılmasında önemlidir.
Bu yüzden mikrofil kompozitler gibi küçük ve çeşitli partiküllere sahip kompozitlerde mikrohibrit kompozitlere göre daha fazla ışık dağılması olur.

## Slide 56
Mikrofil kompozitler için yeterli polimerizasyonu sağlamada daha uzun süreli ışınlama gereklidir.
Yüzeydeki ışık yoğunluğu maddenin içinde ve yüzeyinde ışınlanmanın tamamlanması için kritik bir faktördür. İdeal ışınlama için cihazın ucu restorasyondan 1mm uzaklıkta olmalıdır. Opak renkler ışık geçirgenliğini azaltır ve daha minimum ışınlamaya sebep olur.

## Slide 57
Gözle görülmeyen ışık kullanıldığında ideal ışınlama süresi 20sn’dir. Bu süre 2-2.5mm kalınlığındaki restorasyonlarda ışık kaynağı restorasyonun hemen yakınındaysa idealdir. Dişin anatomisi bazen cihazının ucunun yakın durmasına engel teşkil edebilir. 40 sn’lik bir ışınlama tüm derinliklerde etkiyi arttırır ve koyu renkler için yeterli bir süredir.

## Slide 58
Işığın cihazın ucundan kolimasyona uğrayarak çıkmasından dolayı büyük restorasyonlarda aşama aşama ışınlama yapılması gerekir. Bunun için büyük uçlar üretilmiştir ancak uç büyüdükçe yoğunluk azalır. Daha büyük uçlara sahip cihazlarda 60sn.’lik bir ışınlama süresi gerekir.

## Slide 59
Işığın etkisinin derinliğini hesaplamak için temiz bir pipetten 5-10 mm kesilir ve cam slayta konulur. Bölge kompozitle doldurulur ve yüzeyden 20sn ışınlanır. Pipet çıkartılır ve ışınlanmayan kompozit bıçakla çıkartılır. Kalan örnek boyu ölçülür ve etkili ışınlama derinliği bulunur (ISO 4049).

## Slide 60: RADYOOPAKLIK
Kompozitlerin düşük radyoopasitelerinden dolayı kompozit mine sınırını radyograflarda tespit etmek zordur. Modern kompozitler yüksek atomik numarasına sahip baryum, strontiyum ve zirkonyum gibi atomlar içeren camlar ihtiva ederler.
Bazı kuartz, lityum-aluminyum camlar ve silika gibi doldurucular radyoopak değildir ve radyoopak kompozit elde etmek için diğer doldurucularla karıştırılmalıdır.

## Slide 61
Doldurucuların yüksek yüzdesine rapmen kompozitlerin radyoopaklığı amalgam ve metalik restorasyona göre azdır.
Radyoopaklık için aluminyum referans olarak kullanılır. 2mm kalınlığındaki dentin, 2.5mm kalınlığındaki aluminyuma, aynı kalınlıktaki minenin opaklığı 4mm kalınlığındaki aluminyuma denktir.

## Slide 62
Etki için kompozitlerin mine eş radyoopaklığa sahip olmasını gerketirir ancak standartlara göre 2mm aluminyum kalınlığında olmalıdır. Amalgam 10mm kalınlığındaki aluminyumdan bile daha fazla radyoopaklığa sahiptir.

## Slide 63: AŞINMA ORANLARI
Klinik çalışmalar estetiğin önemli olduğu ve okluzal kuvvetlerin az olduğu anterior bölgede kompozitin ideal bir materyal olduğunu belirtir. Aşınma oranları streslerin fazla olduğu ve lateral kuvvetlerin oluştuğu posterior bölgede bir tartıima konusudur.

## Slide 64
Eski jenerasyon kompozitlerde atrizyon ve abrazyon aşınması olmasına rağmen yeni formüllerde bu minimuma indirilmiştir. Marjinal açıklık hala bellidir ve hatalı preparasyonun, yetersiz adhezyonun, kompozitin polimerizasyon büzülmesinin ve marjinal mikrosızıntının sebep olduğu düşünülür.

## Slide 65
Marjinal sızıntılar bazen rekürrent çürüklere yol açarlar ama her zaman oluşan bir durum değildir. Posterior uygulamalarda kullanılması kabul edilen kompozitler 18 aydan fazla sürede 50 μm’den az aşınma gösterirler.

## Slide 66: BİYOUYUMLULUK
Kompozitlerin biyouyumluluğu ile ilgili konular daha önce tartışılmıştı, burada ise bazı ana konulara değinilecektir. İn vitro şartlarda saf halde kullanıldıkları zaman kompozitin neredeyse tüm major komponentleri (Bis-GMA, TEGDMA, UDMA) kompozitten salınımlarına bağlı olarak sitotoksiktir.

## Slide 67
Işınlamadan haftalar sonra bile kompozitlerden bazı komponentlerin salınımı olduğu için bu komponentlerin biyolojik etkileri hakkında önemli tartışmalar yapılmaktadır. Salınan madde miktarı kompozitin türüne, uygulama metoduna ve uygulanan kürün etkisine bağlıdır.

## Slide 68
Dentin bariyeri bu komponentlerin pulpal dokulara ulaşmasını önemli derecede azaltır, ama bu komponentler her ne kadar azalmış konsantrasyonda da olsa dentini geçebilir. Hücrelerin rezin komponentlere olan düşük doz uzun süre maruz kalma etkisi tamamen bilinmemektedir.

## Slide 69
Öte yandan, kompozitlerin direkt pulpa kuafaj ajanı olarak kullanılması biyolojik yan etkiler açısından büyük risk taşır, çünkü salınan komponentlerin etkisini azaltacak bir dentin bariyeri yoktur.

## Slide 70
Kompozitlerden salınan komponentlerin oral dokulara ve diğer dokulara olan etkileri kesin olarak bilinmemekle beraber yan etkileri hakkında herhangi bir çalışma da yayınlanmamıştır. Bu tip salınımda en yüksek risk bu komponentlerle uzun dönem teması olan dokularda görülür.

## Slide 71
Kompozit komponentleri alerjen olarak bilinir ve kompozitle teması sonucu oluşan alerjiyle ilgili bazı belgeler vardır. Bu reaksiyonların çoğu diş hekimleri ya da dental personelde görülür çünkü bu kişiler sertleşmemiş kompozitle en çok temasta bulunan kişiler olduklarından en uzun süre etkiye maruz kalırlar.
Populasyonun genelini ilgilendiren kompozit alerjisi ile ilgili iyi bir çalışma bulunmamaktadır.

## Slide 72
Sonuç olarak, kompozit komponentlerinin ksenoöstrojen olarak etki ettiğine dair bazı tartışmalar mevcuttur. Bazı çalışmalar bisfenol A ve onun dimetakrilatının göğüs kanseri hücrelerinin büyümesine etkisini ölçen in vitro testlerde östrojen olarak etki ettiğini kanıtlamıştır.

## Slide 73
Bu komponentlerin kalıntıları geleneksel kompozitlerde belirlenmiştir ancak, sertleştirilmiş geleneksel kompozitlerin östrojenitesi gösterilememiştir. Dahası, doğru östrojenik etkiyi ölçmek için göğüs kanseri hücrelerini kullanan in vitro testlerin doğruluk ve yararlılıkları hakkında ciddi tartışmalar mevcuttur.

## Slide 74
Bu alanda yapılan önceki çalışmalardan birinde dental izolasyon maddelerinin ve kompozitlerin çocuklarda östrojenik etki gösterdiğinin açıklanması güveni sarsmaktadır.

## Slide 75: KOMPOZİTLERİN MANİPÜLASYONU
Kompozit pastaları yapışkan olduklarından nem ve debrisle kontamine olması çok kolaydır. En iyi çözüm kompozit uygulanırken dişi rubber dam kullanarak izole etmek ve nem ile debris kontrolünü sağlamaktır.

## Slide 76: PULPAL KORUMA
Preparasyondan sonra derin bir kavite kaldıysa pulpa cam iyonomer ya da hibrid iyonomer yerleştirilerek korunmalıdır.

## Slide 77: PÜRÜZLENDİRME VE BONDİNG
Kompozit ve diş arasında bir bağlanma sağlamak için mine ve dentin yüzeyleri fosforik asit ya da asidik primer tarafından pürüzlendirilir. Bonding ajanın uygulanması prepare edilen mine ve dentin yüzeylerine penetre olarak mikromekanik tutuculuk sağlar.

## Slide 78: DAĞILIM
Işıkla Aktive Olan Kompozitler
Kaviteyi doldurmak için kompozit kütlesi yeterlidir. Çoğu kompozit şırıngaları vidalı pompa sistemini kullanır. Kompozit viskoelastik olduğu için şırınga çevrildiği zaman akmaya başlar. O yüzden yeterli kompozit alındıktan sonra boşa kompozit gitmemesi için ters yöne çevrilmelidir. Kapak artık kompozitten temizlenerek şırınga ikinci bir kullanıma hazır hale getirilmelidir.

## Slide 79
Self ve Dual-Cure Kompozitler
Bir şırınga, peroksit başlatıcı ya da katalizör içerir, diğer şırınga da amin hızlandırıcı içerir. Eşit miktarda pastalar 20-30sn karıştırılır. Plastik ya da kaplanmış metal spatül kullanılmalıdır çünkü kompozit içindeki doldurucu partiküller abrazivdir. Kaplanmamış spatüller doldurucu partiküller tarafında aşındırılır ve kompozitte renklenmeye sebep olur.

## Slide 80: YERLEŞTİRME
Kompozit kavite içine çeşitli yöntemlerle yerleştirilir. Plastik ya da kaplanmış metal alet ile yerleştirilmelidir. Kompozit plastik spatüle yapışmaz. Ancak spatül alkol ile kaplanmamalıdır. Çünkü kompozit bununla etkileşime geçebilir ve mekanik özellikleri azalabilir. Kompozit metal bir şırınganın plastik ucuna da yüklenebilir.

## Slide 81
Bazı kompozitler kompül adı verilen şırınga halinde bulunur ki bu da kompozit yükleme sırasında meydana gelebilecek istenmeyen etkileri önler. Kompozitin sıcaklığı oda sıcaklığının biraz üzerine çıkartılarak akışkanlığı ve adaptasyon özelliği bir miktar arttırılabilir.

## Slide 82: POLİMERİZASYON
Işıkla Sertleşen Kompozitler
Polimerizasyon için ışınlama zamanı cihazın türüne, derinliğe ve kompozitin rengine göre çeşitlilik gösterir. 2mm kalınlığındaki bir restorasyon için süre 20-60sn arası değişir. Mikrofil kompozitler mikrohibritlere göre daha çok süreye ihtiyaç duyarlar çünkü küçük doldurucu partiküller ışığı daha fazla dağıtır.

## Slide 83
Koyu renge sahip ya da opak kompozitler açık renkli ya da translüsent kompozitlere göre daha fazla ışınlama süresi gerektirir (60 sn den fazla). Derin restorasyonlarda kompozit, 2mm’lik kalınlıkta yerleştirilmeli ve ışınlanmalıdır.

## Slide 84
Bir tabaka diğer tabakaya dayanıklılıkta hiçbir kayıp olmadan bağlanır önemli olan bir önceki tabakanın kontamine olmamasıdır. Kompozitin dış yüzeyi ışınlamadan sonra havayla teması kesildiği için parlak gözükür.

## Slide 85
Işıkla aktive olan kompozitin ışınlanma zamanı ve etkisi, ışığın yoğunluğu, dalga boyutu ve penetrasyonuna göre değişir. Düşük absorbsiyon katsayısına sahip materyaller daha derin bir ışınlama gerektirirler. Renk stabilizasyonu için UV emicilerin bulunması, estetik için florasan renklere ya da aşırı başlangıç konsantrasyonunda ışınlamanın uzamasına kötü etki eder.

## Slide 86
Self ve Dual-Cure Kompozitler
Karıştırılmadan sonra self-cure kompozitlerin çalışma süresi 1-1.5dk arasındadır. Karışım sertleşmeye başlayınca, başlangıç zamanından 4-5dk sonra kompoziti şekillendirmek mümkün olmaz.

## Slide 87
Kimyasal olarak aktive olanlar ışıkla aktive olanlara göre daha yavaş tedavi uygulanır. Bu yavaşlama durumu büzülme streslerine neden olur. Kimyasal olarak sertleşen kompozitleri tek seferde yerleştirilebilir.

## Slide 88
Bazı klinisyenler restorasyonların proksimal alanlarında gingival marjin kısmına polimerizasyon büzülmesini azaltmak için kimyasal sertleşen kompozit kullanırlar. Restorasyonun geri kalan kısmı ise ışıkla sertleşen kompozit ile tamamlanır.

## Slide 89
Dual-cure kompozitler kimyasal aktivatörler ve ışık aktivatöleri içerirler. Böylece polimerizasyon ışıkla başlar daha sonra self-cure mekanizması ile devam eder. Opak restorasyonların altında olduğu gibi dual-cure mekanizması ışığın ulaşamadığı yerlerde gereklidir.

## Slide 90: BİTİRME VE POLİSAJ
Bitirme işlemi nemli ortamda, suda eriyen lubrikat kullanılarak yeni sağlanmış olan mine/dentin/kompozit bağlantısına ve kompozit restorasyona zarar vermemek için dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Kaba redüksiyon için elmas, karbid bitirme frezleri, bitirme diskleri ya da alümina stripleri kullanılabilir.

## Slide 91
Son bitirme işlemi için hem mikrohibrit hem de mikrofil kompozitler için çeşitli polisaj patlarıyla beraber aşındırıcı lastik takılan rotary sistemler veya lastik vantuzlar kullanılabilir.
Polisaj bitirme işleminin son aşamasıdır ve genellikle alüminyum dioksit mikroelmas abrazivlerle yapılır. Kompozit polisajı önemli bir işlemdir çünkü pürüzlü yüzeyler plak birikimine neden olurken oral hijyenin sağlanması önemlidir.

## Slide 92
Polisaj kalitesinin ölçüm yollarında biri yüzey sertliğine bakmaktır. Kompozitlerin çeşitli yüzey sertliği tablo 8-4’de gösterilmiştir. En fazla pürüzlülük Mylar matriksinin kullanımıyla olur. Karbid frezler elmas frezlere göre daha pürüzlü yüzey oluştururlar ama polisajdan sonra yüzey özellikleri aynıdır.

## Slide 93
Kompozitler için glaze ve kaplamalar da mevcuttur. Bunlar ufak doldurucu partiküller içeren rezinlerdir. Restorasyon yüzeyindeki ve mine marjinlerindeki ufak defektleri ve boşlukları doldurmak için üretilmişlerdir.

## Slide 94: ÖZEL UYGULAMALAR İÇİN KOMPOZİTLER
MİKROFİL KOMPOZİTLER
Bu kompozitler Class III ve Class V kaviteler gibi estetiğin önemli olduğu bölgelerde kullanılırlar. Bir ürün posterior restorasyonlarda başarıyla uygulanmaktadır. Işıkla aktive olan dimetakrilat rezinlerle beraber hacimce %32-50 dolduruculuğu olan 0.04μm koloidal silika dolduruculardan oluşur (Tablo 8-2).

## Slide 95
Tablo 8-3’te tipik özellikleri vardır. Mikrohibrit kompozitlere göre daha az doldurucu olduklarından daha fazla polimerizasyon büzülmesi, su absorbsiyonu ve termal genleşme görülür.

## Slide 96
PACKABLE KOMPOZİTLER
‘Packable’ terimi yüksek vizkoziteye ve düşük yüzey yapışkanlığına sahip kompozit pastaları için kullanılır. Amalgam gibi kondanse edilemezler ama düz yüzeyli aletlerin kullanımıyla baskı ve kuvvetle akmaları sağlanabilir. Class I ve Class II kavitelerde kullanılırlar (Tablo 8-1).

## Slide 97
Işıkla aktive olan dimetakrilat rezinlerle beraber dolduruculardan (pöröz ve düzensiz) oluşur ve %66-70 dolduruculuğa sahiptir. Rezinin modifikasyonları ve doldurucu partiküller arasındaki etkileşim bu kompozitlerin packable olmasının sebebidir.

## Slide 98
Tablo 8-3’te genel özellikleri belirtilmiştir. Önemli özellikleri ışığın derinlerde de etkili olması, düşük polimerizasyon büzülmesi, radyoopasite, düşük yıpranma oranıdır ( 3.5μm/yıl). Çoğu packable kompozitler birim doz olarak paketlenirler. Üreticiler tarafından toplu-doldurma tekniği önerilir ancak klinik etkileri tam olarak gösterilememiştir.

## Slide 99
AKIŞKAN KOMPOZİTLER
Bu ışıkla sertleşen, düşük viskoziteli kompozitler servikal lezyonlarda, pediatrik restorasyonlarda ve diğer küçük ya da düşük stres gelen restorasyonlarda kullanılır (Tablo 8-1)
Dimetakrilat ve partikül büyüklüğü 0.4-3.0 μm arasında değişen %42-53 dolduruculuğu olan inorganik dolduruculardan oluşur (Tablo 8-2)

## Slide 100
Düşük elastik modüle sahip oldukalrında servikal abfraksiyon alanlarında kullanılabilirler. Mikrohibrit kompozitlerle karşılaştırıldığında düşük doldurucu özelliklerinden dolayı yüksek polimerizasyon büzülmesine sahiptir ve düşük yıpranma direnci vardır. Viskoziteleri bu kompozitlerin kolay kullanım için şırıngadan uygulanmasına olanak vermektedir.

## Slide 101
LABORATUAR KOMPOZİTLERİ
Metal kopinglere bağlanan kron, inley ve veneerler laboratuarda kompozitlerle yapılabilir (Tablo 8-1).
Işığın farklı kombinasyonları, ısı, basınç ve vakumlama polimerizasyonun derecesini, yoğunluğu, mekanik özellikleri ve yıpranma dayancını arttırma için kullanılır.

## Slide 102
Genel özellikleri Tablo 8-3’te belirtilmiştir.
Sertliğin ve dayanıklılığın artması için laboratuvar kompozitleri fiberle desteklenir. Rezin simanlarla bondlanır.

## Slide 103
KOMPOZİT KORLAR
Full restorasyon yapılabilecek kadar diş yapısı kalan fakat dentinde bazı bölgelerin olmadığı durumlarda, eksik yerler preparasyon ve ölçü öncesinde kompozitle restore edilebilir.

## Slide 104
Amalgam en sık kullanılan kor materyalidir ama kompozitin popülerliği giderek artmaktadır. Kompozit kor materyalleri two-paste şeklinde ve self-curedurlar. Light-cure ve dual-cure ları da bulunur.

## Slide 105
Kompozit korlar diş yapısıyla uyumlu olması amacıyla açık renklerde (beyaz,mavi,opak) üretilir. genel özelliklerinden Tablo 8-3’te bahsedilmektedir.
Amalgamla karşılaştırıldığında kompozit korların bazı avantajları vardır. Dentine bağlanabilirler, bitirme işlemi hemen yapılabilir, şekil vermek kolaydır ve seramik restorasyonların altında daha doğal durur.

## Slide 106
Kompozit korlar kalan mine dentin yapısına bonding ajanı ile bağlanabilirler. Üretici firmaların önerdiği bonding ajanlar kullanılmalıdır çünkü bazı self-cure kompozitler bazı light-cure bonding ajanlarıyla uyumlu olmayabilir.

## Slide 107
Final restorasyonun retansiyonu sadece kompozit yapısına bağlı değildir çünkü sadece kalan dentin yapısına yapışmış kompozit rotasyonlara karşı koymak için yeterli değildir.

## Slide 108
GEÇİCİ KOMPOZİTLER
Geçici restorasyonlar prepare edilen dişin pozisyonunu korumak, preparasyonu izole etmek ve marjinleri korumak, vertikal boyutu sağlamak, diagnoz ve tedavi planına yardımcı olmak ve estetiği sağlamakta kullanılır.

## Slide 109
Geçici inleyler, kronlar ve sabit protezler genellikle akrilik rezin ve kompozitlerden yapılırlar. Kompozitlerden yapılan geçici restorasyonlar akrilik rezinlerden yapılanlara göre daha sert, katı olur ve renk çeşitliliği vardır. Tablo 8-5 de kompozit ve akrilik geçici materyallerin özellikleri karşılaştırılmıştır.

## Slide 110
KOMPOMERLER
Kompomerler poliasit modifiye kompozitlerdir ve yetişkinlerde üretici firmalar tarafından Class I ve Class II kavitelerde kullanılması önerilse de az stres alan bölgelerde kullanılabilir (Tablo 8-1). Orta derecede çürük gelişimi olan bölgelerde kullanılması tavsiye edilir.

## Slide 111
İÇERİĞİ VE SERTLEŞME REAKSİYONU
Kompomerler su, flor salan silikat camlar ve poliasit modifiye monomerlerden oluşur. Bazı kompomerler flor salınımını arttırmak için monomerlerle modifiye edilir. Doldurucu partikülleri hacimce %42-67 arasında değişir ve büyüklükleri 0.8-50μm arasındadır. Tek dozlar halinde kompüller ve şırıngalar halinde paketlenmiştir.

## Slide 112
Öncelikli olarak ışıkla polimerizasyon başlar ancak kompomer yerleştirildikten sonra nemle ya da tükrükle temas ettiğinde oluşan su absorbsiyonu sonucu asit-baz reaksiyonu da gelişir. Su alınımı ayrıca flor salınımı için de önemlidir.
Genel özellikleri Tablo 8-3’tedir.

## Slide 113
Kompomerler cam ve hibrit iyonomerlerin mekanizmalarına benzer olarak flor salarlar. Kompomer içinde az miktarda cam iyonomer bulunmasından dolayı flor salınımı cam iyonomer ve hibrit iyonomerlere göre azdır. Ayrıca flor tedavisi işe sarj olmazlar.
Manipulasyon: Tek doz kompüller halinde paketlenmiştir. Diş yapısına bağlanmak için bonding ajana ihtiyaç duyarlar.

## Slide 114: IŞIK CİHAZLARI
Diş hekimliğinde fotoaktif kompozitler için en çok kullanılan ışık kaynakları kuartz-tungsten-halojen ve mavi LED (light-emitting diode) lerdir.

## Slide 115: KUARTZ-TUNGSTEN-HALOJEN IŞIK CİHAZLARI
Tepe dalga boyutu 450-490μm arasında değişir. Genel olarak parlaklığı 400-800 mW/cm2 arasında değişir ancak yüksek yoğunlukta QTH lar da vardır. Bazıları iki ya da üç farklı yoğunluğa ayarlanabilir ya da giderek artan parlaklığa getirilebilir. 2 mm kalınlığındaki kompozit başlangıç polimerizasyonu için8J/cm2’lik enerjiye ihtiyaç duyar. (400 mW/cm2 X 20s = 8000 mWs/cm2)

## Slide 116
QTH ışık kaynağı geniş spektrumlu ampul (75W), çeşitli filtreler, bir reflektör, bir fan, güç kaynağı ve ışık rehberinden oluşur. Bir UV filtresi UV ışınlarının geçisini engeller. Dikroik bir reflektör ışık rehberinin sonuna doğru ışığı odaklar.

## Slide 117
Reflektör ayrıca kızılötesi ışınları cihazın arka tarafına doğru ısı olarak iletir. 75W’lık ampülden dolayı oluşan ısıyı yüzünden cihazı ve lambayı soğutmak için bir fan gereklidir.

## Slide 118
Voltajdaki %6’lık düşüş cihazın etkisini %25 azaltır ama bu cihazların sadece %10’unda voltaj düzenleyici vardır. Genellikle kullanıma bağlı olarak lambaların outputları giderek azalır ve ışığın dağılımı her yerde aynı olmaz. Merkezde daha yoğun olur.

## Slide 119
Daha derin ışınlama için yoğunluk önemli olmasına rağmen bazı ürünlerde üç farklı yoğunluk derine etki etmede sadece %15 fark oluşturmuştur. Lambaların ömrü 50-75 saat arasında değişir.

## Slide 120
Komşu yumuşak dokularda çok az radyasyon etkisi olmasına rağmen gözde oluşabilecek retinal hasara karşı uyarılar dikkate alınmalıdır. Işığın aşırı yoğunluğundan dolayı doktor direk olarak ışığa ya da dişten yansıyan ışığa bakmamalıdır.

## Slide 121
Çeşitli sayıdaki cihazlar filtre içeren ürünler pazarlarlar ve böylece doktor direk olarak ışınlama işlemine bakabilir. Bu turuncu renkli filtreler gözlük şeklinde olabildiği gibi cihazının ucuna yerleştirilecek şekilde de dizayn edilir.

## Slide 122
Bazı lambalar pulpal irritasyona neden olacak kadar ısı açığa çıkarırlar. Bir kişi parmağını cihazın 2-3 mm uzağında 20 sn kadar tutamıyorsa çok fazla ısı açığa çıkıyor demektir. QTH ların bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

## Slide 123: PLAZMA ARK IŞIK CİHAZLARI
PAC’lar yüksek yoğunluklu ışınlama cihazlarıdır. Işık plazmadan elde edilir ve basınç altında iki tungsten elektrotta şekillendirilir. Kızılötesi ve UV ışınlarını azaltmak için filtre ile çıkış azaltılır. Enerji 380-500 nm arasında taşınabilir. Düşük dalga boyunda yüksek yoğunluk olduğunda PAC cihazları kamforokinonlara karşı daha yatkındır.

## Slide 124
PAC ile hazırlanan kompozitlerin özellikleri kompozit türüne ve ışık cihazına bağlıdır. Genellikle PAC cihazları QTH’a göre eşit ya da düşük dönüştürme, ışınlama derinliği ve bükülgenlik modülü sağlarlar ama bükülme dayanıklılığı OTH’a eşittir.

## Slide 125: MAVİ LED
Katı haldeki ışık yayan diyot (LEDs), galyum nitritteki uyarılmış yarı iletken bağlantılarını (p-n bağlantıları) kullanarak mavi ışık yayar. Spektral çıkışı 450-490 nm’ye düştüğü için kamforokinon içeren materyaller için iyi bir seçimdir. İlk modelleri 450 nm’nin altındaki değerlerde pek etkili değildi.

## Slide 126
LED cihazlarının filtresi yoktur, daha uzun ömürlüdür ve QTH kadar ısı yaymazlar. Isı geniş düzenlerde sorun olabilir. LED’lerin spektrum çıkışı QTH’a göre kamforokinon absorbsiyon spektrumuna yakın olduğu için QTH’lardan daha etkilidir denilebilir.

## Slide 127
QTH için ışık enerjisinin çoğu atılır çünkü QTH geniş spektrumludur ve kamforokinon tarafından absorblanabilen dalgaboyları seçilir. LED de ise yayılım filtrelenmez. Ancak bu LED’i QTH’tan daha etkili yapmaz. Fotonların oluşumu sadece emilebilen dalga boylarındaki enerjiyle mümkündür.

## Slide 128
LED ile sertleştirilen kompozitler QTH ile sertleştirilenlere benzer bükülme özellikleri gösterirler. Işınlamanın derinliği LED’de daha fazladır.

## Slide 129: Teşekkürler